**Требования, предъявляемые к средневолокнистым сортам и гибридам  
хлопчатника, ввозимым из-за рубежа в Республику Узбекистан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Определение показателей** |
| 1. | Вегетационный период | Скороспелый (115-120 дней) |
| 2. | Потенциальная продуктивность | 60-80 ц/га |
| 3. | Раскрытие коробочек | Высокий темп раскрытия коробочек |
| 4. | Устойчивость к болезням | Фузариозный и вертициллезный вилт, вирусные болезни |
| 5. | Выход волокна | Свыше 40 процентов |
| 6. | Верхняя средняя длина волокна (UHM) | 1,11-1,17 дюйма |
| 7. | Микронейр волокна (Mic) | 4,2-4,5 |
| 8. | Индекс пригодности к прядению волокна (SCI) | Свыше 160 |
| 9. | Удельная разрывная нагрузка волокна (Str) | Не менее 28-32 г.текс/сил. |
| 10. | Особенности сорта | Пригодный для выращивания на площадях с затрудненным водоснабжением, низким баллом бонитета в условиях глобальных климатических изменений, устойчивый к высоким температурам, суховеям, дефициту воды, засолению почв, промышленный |
| 11. | При ввозе гибридов (F1)  Сортность | Налаживание выращивания в местных условиях высокоурожайных гибридов, в том числе родительских форм Не менее 96 процентов |
| 12. | Право интеллектуальной собственности | Отсутствие претензий на интеллектуальную собственность или возмещение расходов компанией-импортером |